ГОСТ 8240-89: Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент Hot-rolled steel channels. Rolling products Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. 1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2. 2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1 и 2. 3. По точности прокатки швеллеры изготовляют: - повышенной точности—Б; - обычной точности — В. 4. Предельные отклонения по размерам и форме швеллеров (черт. 1—3) должны соответствовать приведенным в табл. 3. Черт.1 Черт.2 h—высота; b—ширина полки; s—толщина стенки; t—толщина полки; R — радиус внутреннего закругления; г—радиус закругления полки; Zo—расстояние от оси У—У до наружной грани стенки. Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4—10%. перекос полки; f - прогиб стенки Черт.3 Таблица 1 Швеллеры с уклоном внутренних граней полок № швел- лера; h; b; s; t; R; r; Площадь поперечного сечения см2; Масса 1 м, кг; Справочные значения для осей; Zo, см. не более; X - X; Y - Y. мм; Ix,см4; Wx,см3; ix,см; Sx,см3; Iy,см4; Wy,см3; iy,см. 5 6.5 8 10 12 14 16 16а 18 18а 20 22 24 27 30 33 36 40; 50 65 80 100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400; 32 36 40 46 52 58 64 68 70 74 76 82 90 95 100 105 110 115; 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0; 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5; 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0; 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0; 6,16 7,51 8,98 10,90 13,30 15,60 18,10 19,50 20,70 22,20 23,40 26,70 30,60 35,20 40,50 46,50 53,40 61,50; 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30; 22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0; 9,1 15,0 22,4 34,8 50,6 70,2 93,4 103,0 121,0 132,0 152,0 192,0 242,0 308,0 387,0 484,0 601,0 761,0; 1,92 2,54 3,16 3,99 4,78 5,60 6,42 6,49 7,24 7,32 8,07 8,89 9,73 10,90 12,00 13,10 14,20 15,70; 5,59 9,00 23,30 20,40 29,60 40,80 54,10 59,40 69,80 76,10 87,80 110,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 444,00; 5,61 8,70 12,80 20,40 31,20 45,40 63,30 78,80 86,00 105,00 113,00 151,00 208,00 262,00 327,00 410,00 513,00 642,00; 2,75 3,68 4,75 6,46 8,52 11,00 13,80 16,40 17,00 20,00 20,50 25,10 31,60 37,30 43,60 51,80 61,70 73,40; 0,95 1,08 1,19 1,37 1,53 1,70 1,87 2,01 2,04 2,18 2,20 2,37 2,60 2,73 2,84 2,97 3,10 3,23; 1,16 1,24 1,31 1,44 1,54 1,67 1,80 2,00 1,94 2,13 2,07 2,21 2,42 2,47 2,52 2,59 2,68 2,75. Таблица 2 Швеллеры с параллельными гранями полок № швел- лера; h; b; s; t; R; r; Площадь поперечного сечения см2; Масса 1 м, кг; Справочные значения для осей; Zo, см. не более; X - X; Y - Y. мм; Ix,см4; Wx,см3; ix,см; Sx,см3; Iy,см4; Wy,см3; iy,см. 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16аП 18П 18аП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П; 50 65 80 100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400; 32 36 40 46 52 58 64 68 70 74 76 82 90 95 100 105 110 115; 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0; 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5; 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0; 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0; 6,16 7,51 8,98 10,90 13,30 15,60 18,10 19,50 20,70 22,20 23,40 26,70 30,60 35,20 40,50 46,50 53,40 61,50; 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30; 22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0; 9,1 15,0 22,5 34,9 50,8 70,4 93,8 103,0 121,0 133,0 153,0 193,0 243,0 310,0 389,0 486,0 603,0 763,0; 1,92 2,55 3,16 3,99 4,79 5,61 6,44 6,51 7,26 7,34 8,08 8,90 9,75 10,90 12,00 13,10 14,30 15,80; 5,61 9,02 13,30 20,50 29,70 40,90 54,30 59,50 70,00 76,30 88,00 111,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 445,00; 5,95 9,35 13,90 22,60 34,90 51,50 72,80 90,50 100,00 123,00 134,00 178,00 248,00 314,00 393,00 491,00 611,00 760,00; 2,99 4,06 3,31 7,37 9,84 12,90 16,40 19,60 20,60 24,30 25,20 31,00 39,50 46,70 54,80 64,60 76,30 89,00; 0,98 1,12 1,24 1,44 1,62 1,81 2,00 2,15 2,20 2,35 2,39 2,58 2,85 2,99 3,12 3,25 3,38 3,51; 1,21 1,29 1,38 1,53 1,66 1,82 1,97 2,19 2,14 2,36 2,30 2,47 2,72 2,78 2,83 2,90 2,99 3,05. Примечания к табл. 1 и 2: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера, вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 2. Значения радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2, на профиле не контролируются и приведены для построения калибров. 3. В таблицах используют обозначения: I—момент инерции; W—момент сопротивления; i—радиус инерции, s — cтатический момент полусечения. Таблица 3 Параметр швеллера, показатель качества; Размер; Предельные отклонения при точности прокатки. повышенной; обычной. Высота h; До 80 включ. Св. 80 до 140 140 - 180 180 - 300 300 - 400; ±1,5; ±1,5. ±2,0; ±2,0 ±2,5 ±3,0. ±3,0; ±3,5. Ширина полки b; До 40 включ. Св. 40 до 58 58 - 70 70 - 100 100; ±1,5; ±1,5. ±2,0; ±2,0 ±2,5 ±3,0. ±3,0; ±3,5. Толщина полки t*; До 7,4 включ. Св. 7,4 до 8,1 8.1 - 9,3 9,3 - 10,2 10.2 - 11,0 11,0; -0,3 -0,4; -0,7. -0,5 -0,6; -0,8. -0,7 -0,8; -1,0. Перекос полки при ширине полки b; До 115 включ.; Не более 0,0125 b; Не более 0,025 b. Прогиб стенки f; До 400 включ.; Не более 0,15 s; Не более 0,25 s. Кривизна швеллера; —; He более 0,2% длины; Не более 0,2% длины. Длина; До 8 м Св. 8 м; +40 К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м; +40 +80. *Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе. 5. Притупление наружных углов швеллеров повышенной точности до № 20 не должно превышать 2,2 мм, свыше 20—3 мм; для швеллеров обычной точности—не контролируется. 6. Швеллеры изготовляют длиной от 4 до 12 м: - мерной длины; - кратной мерной длины; - немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление швеллеров длиной свыше 12 м. 7. Отклонения по массе 1 м швеллера не должны превышать плюс 3, минус 5%. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки швеллера не должно превышать плюс 3, минус 3% для швеллеров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для швеллеров свыше 16. 8. Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца. Высоту швеллера контролируют в плоскости его стенки..